镍铬电热合金材料（部分规格）冷轧扁带的电阻、表面积和重量的关系

| 厚×宽 mm | 每米表面积 cm2/m | Cr20Ni80 |  |  | Cr15Ni60 |  |  | Cr20Ni35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m |
| 0.1×5 | 102 | 2.18 | 46.8 | 4.2 | 2.22 | 45.9 | 4.1 | 2.08 | 49 | 3.95 |
| 0.1×15 | 302 | 0.7267 | 415.6 | 12.6 | 0.74 | 408 | 12.3 | 0.6933 | 435 | 11.85 |
| 0.1×25 | 502 | 0.436 | 1151 | 21 | 0.444 | 1130 | 20.5 | 0.416 | 1200 | 19.75 |
| 0.1×40 | 802 | 0.2725 | 2940 | 33.6 | 0.2775 | 2890 | 32.8 | 0.26 | 3080 | 31.6 |
| 0.1×100 | 2002 | 0.109 | 18300 | 84 | 0.111 | 18000 | 82 | 0.104 | 19200 | 79.0 |
| 0.2×5 | 104 | 1.09 | 95.4 | 8.4 | 1.11 | 93.7 | 8.2 | 1.04 | 100 | 7.9 |
| 0.2×10 | 204 | 0.545 | 374 | 16.8 | 0.555 | 367 | 16.4 | 0.52 | 392 | 15.8 |
| 0.2×20 | 404 | 0.2725 | 1482 | 33.6 | 0.2775 | 1450 | 32.8 | 0.26 | 1550 | 31.6 |
| 0.2×30 | 704 | 0.1817 | 3874 | 50.4 | 0.185 | 3800 | 49.2 | 0.1733 | 4060 | 47.4 |
| 0.2×50 | 1000 | 0.109 | 9170 | 84 | 0.111 | 9000 | 82 | 0.104 | 9600 | 79.0 |
| 0.3×5 | 106 | 0.7267 | 145 | 12.6 | 0.74 | 143 | 12.3 | 0.6933 | 152 | 11.85 |
| 0.3×15 | 306 | 0.2422 | 1263 | 37.8 | 0.2467 | 1240 | 36.9 | 0.2311 | 1320 | 35.55 |
| 0.3×25 | 506 | 0.1453 | 3480 | 63 | 0.148 | 3400 | 61.5 | 0.1387 | 3460 | 59.25 |
| 0.3×80 | 1606 | 0.0454 | 35350 | 201.6 | 0.0463 | 34700 | 196.8 | 0.0433 | 37000 | 189.6 |
| 0.4×5 | 108 | 0.545 | 198 | 16.8 | 0.555 | 194 | 16.4 | 0.52 | 207 | 15.8 |
| 0.4×15 | 308 | 0.1817 | 1700 | 50.4 | 0.185 | 1660 | 49.2 | 0.1733 | 1770 | 47.4 |
| 0.4×30 | 608 | 0.0908 | 6690 | 100.8 | 0.0925 | 63500 | 98.4 | 0.0867 | 7000 | 94.8 |
| 0.4×100 | 2008 | 0.0273 | 73600 | 330.6 | 0.0278 | 72300 | 328 | 0.026 | 77000 | 316 |
| 0.5×5 | 110 | 0.436 | 252 | 21 | 0.444 | 247 | 20.5 | 0.416 | 264 | 19.75 |
| 0.5×20 | 410 | 0.109 | 3760 | 84 | 0.111 | 3690 | 82 | 0.104 | 3940 | 79.0 |
| 0.5×50 | 1010 | 0.0436 | 23160 | 210 | 0.0444 | 22700 | 205 | 0.0416 | 24200 | 197.5 |
| 0.6×5 | 112 | 0.3633 | 308 | 25.2 | 0.37 | 302 | 24.6 | 0.3467 | 323 | 23.7 |
| 0.6×25 | 512 | 0.0727 | 7040 | 126 | 0.074 | 6910 | 123 | 0.0693 | 7300 | 118.5 |
| 0.6×80 | 1612 | 0.0227 | 70980 | 403.2 | 0.0231 | 69600 | 393.6 | 0.0217 | 74000 | 379.2 |
| 0.7×5 | 114 | 0.3114 | 366 | 25.2 | 0.3171 | 359 | 28.7 | 0.2971 | 383 | 27.65 |
| 0.7×20 | 414 | 0.07786 | 5310 | 117.6 | 0.07929 | 5220 | 114.8 | 0.07429 | 5570 | 110.6 |
| 0.7×40 | 814 | 0.03893 | 20900 | 235.2 | 0.03964 | 20500 | 229.6 | 0.03714 | 21900 | 221.2 |
| 0.7×100 | 2014 | 0.01557 | 129300 | 588 | 0.01586 | 126900 | 574 | 0.01486 | 135000 | 553 |
| 0.8×5 | 116 | 0.2725 | 425 | 33.6 | 0.2775 | 418 | 32.8 | 0.26 | 446 | 31.6 |
| 0.8×10 | 216 | 0.1363 | 1580 | 67.2 | 0.1388 | 1550 | 65.6 | 0.13 | 1660 | 63.2 |
| 0.8×30 | 616 | 0.04542 | 13500 | 201.6 | 0.04625 | 13300 | 196.8 | 0.04333 | 14200 | 189.6 |
| 0.9×5 | 118 | 0.2422 | 487 | 37.8 | 0.2467 | 470 | 36.9 | 0.2311 | 510 | 35.55 |
| 0.9×20 | 418 | 0.06056 | 6900 | 151.2 | 0.06167 | 6700 | 147.6 | 0.05778 | 7200 | 142.2 |
| 0.9×30 | 618 | 0.04037 | 15300 | 226.8 | 0.04111 | 15000 | 221.4 | 0.03852 | 16000 | 213.3 |
| 0.9×100 | 2018 | 0.01211 | 166000 | 756 | 0.01233 | 163000 | 738 | 0.01156 | 174000 | 711 |

| 厚×宽 mm | 每米表面积 cm2/m | Cr20Ni80 |  |  | Cr15Ni60 |  |  | Cr20Ni35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m |
| 1.0×5 | 120 | 0.218 | 550 | 42 | 0.2222 | 540 | 41 | 0.208 | 570 | 39.5 |
| 1.0×18 | 380 | 0.0606 | 6270 | 151.2 | 0.06167 | 6160 | 147.6 | 0.05778 | 6570 | 142.2 |
| 1.0×20 | 420 | 0.0545 | 7700 | 168 | 0.0555 | 7560 | 164 | 0.052 | 8000 | 158 |
| 1.0×25 | 520 | 0.0436 | 11900 | 210 | 0.0444 | 11700 | 205 | 0.0416 | 12500 | 197.5 |
| 1.0×35 | 620 | 0.03114 | 19900 | 294 | 0.03171 | 19500 | 287 | 0.02971 | 20800 | 276.5 |
| 1.0×50 | 1020 | 0.0218 | 46700 | 420 | 0.0222 | 45900 | 410 | 0.0208 | 49000 | 395 |
| 1.2×5 | 124 | 0.1817 | 682 | 50.2 | 0.185 | 670 | 49.2 | 0.1733 | 715 | 47.4 |
| 1.2×10 | 224 | 0.09083 | 2460 | 100.8 | 0.0925 | 2420 | 98.4 | 0.08667 | 2580 | 94.8 |
| 1.2×12 | 264 | 0.07569 | 3480 | 121 | 0.07708 | 3400 | 118.1 | 0.07222 | 3650 | 113.8 |
| 1.2×15 | 324 | 0.06056 | 5350 | 151.2 | 0.06167 | 5250 | 147.6 | 0.05778 | 5600 | 142.2 |
| 1.2×18 | 384 | 0.05046 | 7600 | 181.4 | 0.05139 | 7470 | 177.1 | 0.04815 | 7970 | 170.6 |
| 1.2×20 | 424 | 0.04542 | 9300 | 201.6 | 0.04625 | 9160 | 196.8 | 0.04333 | 9700 | 189.6 |
| 1.2×25 | 524 | 0.03633 | 14400 | 252 | 0.037 | 14100 | 246 | 0.03407 | 15100 | 237 |
| 1.2×30 | 624 | 0.03028 | 20600 | 302.4 | 0.03083 | 20000 | 295.2 | 0.02889 | 21500 | 284.4 |
| 1.2×40 | 824 | 0.02271 | 36200 | 403.2 | 0.02313 | 35000 | 393.6 | 0.02167 | 38000 | 379.2 |
| 1.2×50 | 1024 | 0.01817 | 56100 | 504 | 0.0185 | 55000 | 492 | 0.01733 | 58800 | 474 |
| 1.5×8 | 190 | 0.09083 | 2090 | 100.8 | 0.0925 | 2000 | 98.4 | 0.08667 | 2190 | 94.8 |
| 1.5×10 | 230 | 0.07267 | 3100 | 126 | 0.074 | 3100 | 123 | 0.06933 | 3300 | 118.5 |
| 1.5×12 | 270 | 0.06056 | 4400 | 151.2 | 0.06167 | 4300 | 147.6 | 0.05778 | 4600 | 142.2 |
| 1.5×15 | 330 | 0.04844 | 6800 | 189 | 0.04933 | 6600 | 184.5 | 0.04622 | 7100 | 177.8 |
| 1.5×18 | 390 | 0.04037 | 9600 | 226.8 | 0.04111 | 9400 | 221.4 | 0.03852 | 10000 | 213.3 |
| 1.5×20 | 430 | 0.03633 | 11800 | 252 | 0.037 | 11600 | 246 | 0.03467 | 12400 | 237 |
| 1.5×25 | 530 | 0.02907 | 18000 | 315 | 0.0296 | 17000 | 307.5 | 0.02773 | 19100 | 296.3 |
| 1.5×30 | 630 | 0.02422 | 26000 | 378 | 0.02467 | 25000 | 369 | 0.02311 | 27200 | 355.5 |
| 1.5×35 | 730 | 0.02067 | 35000 | 441 | 0.02114 | 34000 | 430.5 | 0.01981 | 36800 | 414.8 |
| 1.5×50 | 1030 | 0.01453 | 70800 | 630 | 0.0148 | 70000 | 615 | 0.01387 | 74000 | 592.5 |
| 1.8×12 | 276 | 0.05046 | 5400 | 181.4 | 0.05139 | 5300 | 177 | 0.04815 | 5700 | 170.6 |
| 1.8×15 | 336 | 0.04037 | 8300 | 226.8 | 0.04111 | 8100 | 221 | 0.03852 | 8720 | 213.3 |
| 1.8×20 | 436 | 0.03028 | 14400 | 302.4 | 0.03083 | 14000 | 295 | 0.02889 | 15000 | 284.4 |
| 1.8×25 | 536 | 0.02422 | 22000 | 378 | 0.02467 | 21700 | 369 | 0.02311 | 23000 | 355.5 |
| 1.8×30 | 736 | 0.02019 | 36000 | 453.6 | 0.02056 | 36000 | 442.9 | 0.01926 | 38000 | 426.6 |
| 1.8×40 | 836 | 0.01514 | 55000 | 604.8 | 0.01542 | 54000 | 590.4 | 0.01444 | 57800 | 568.8 |
| 1.8×50 | 1036 | 0.01211 | 85800 | 756 | 0.01233 | 84000 | 738 | 0.01156 | 90000 | 711 |

| 厚×宽 mm | 每米表面积 cm2/m | Cr20Ni80 |  |  | Cr15Ni60 |  |  | Cr20Ni35 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m | 每米 电阻 Ω/m | 每 欧 表面积 cm2/Ω | 每米 重量 g/m |
| 2.0×15 | 340 | 0.03633 | 9300 | 252 | 0.037 | 9000 | 246 | 0.03467 | 9800 | 237 |
| 2.0×18 | 400 | 0.03028 | 13200 | 302.4 | 0.03083 | 13000 | 295 | 0.02889 | 13800 | 284.4 |
| 2.0×20 | 440 | 0.02725 | 16000 | 336 | 0.02775 | 15000 | 328 | 0.026 | 16900 | 316 |
| 2.0×25 | 540 | 0.0218 | 24700 | 420 | 0.0222 | 24000 | 410 | 0.0208 | 25900 | 395 |
| 2.0×30 | 640 | 0.01817 | 35000 | 504 | 0.0185 | 34000 | 492 | 0.01733 | 36900 | 474 |
| 2.0×40 | 840 | 0.01363 | 61000 | 672 | 0.01388 | 60000 | 656 | 0.013 | 64600 | 632 |
| 2.0×50 | 1040 | 0.0109 | 95000 | 840 | 0.0111 | 93000 | 820 | 0.0104 | 100000 | 790 |
| 2.2×15 | 344 | 0.03303 | 10000 | 277.2 | 0.03364 | 10000 | 270.6 | 0.03152 | 10900 | 260.7 |
| 2.2×20 | 444 | 0.02477 | 17900 | 369.6 | 0.02523 | 17000 | 360.8 | 0.02364 | 18700 | 347.6 |
| 2.2×25 | 544 | 0.01982 | 27000 | 462 | 0.02018 | 27000 | 451 | 0.01891 | 28700 | 343.5 |
| 2.2×30 | 644 | 0.01652 | 38900 | 554.4 | 0.01682 | 38000 | 541 | 0.01576 | 40000 | 521.4 |
| 2.2×40 | 844 | 0.01239 | 68000 | 739.2 | 0.01261 | 67000 | 721.6 | 0.01182 | 71000 | 695.2 |
| 2.2×50 | 1044 | 0.0091 | 105000 | 924 | 0.01009 | 103000 | 902 | 0.00945 | 110000 | 869 |
| 2.5×20 | 450 | 0.0218 | 20600 | 420 | 0.0222 | 20000 | 410 | 0.0208 | 21600 | 395 |
| 2.5×25 | 550 | 0.01744 | 31000 | 525 | 0.01776 | 30000 | 512.5 | 0.01664 | 33000 | 493.8 |
| 2.5×30 | 650 | 0.01453 | 44000 | 630 | 0.0148 | 44000 | 615 | 0.01387 | 46800 | 592.5 |
| 2.5×35 | 750 | 0.01246 | 60000 | 735 | 0.01269 | 60000 | 717.5 | 0.01189 | 63000 | 691.3 |
| 2.5×40 | 850 | 0.0109 | 78000 | 840 | 0.0111 | 76000 | 870 | 0.01040 | 81700 | 790 |
| 2.5×50 | 1050 | 0.00872 | 120000 | 1050 | 0.00888 | 119000 | 1025 | 0.00832 | 126000 | 987.5 |
| 3.0×25 | 560 | 0.01453 | 38000 | 630 | 0.0148 | 37000 | 615 | 0.01387 | 40000 | 592.5 |
| 3.0×30 | 660 | 0.01211 | 54000 | 756 | 0.01233 | 55000 | 738 | 0.01156 | 57000 | 711 |
| 3.0×35 | 760 | 0.01038 | 73000 | 882 | 0.01057 | 72000 | 861 | 0.0099 | 76000 | 829.5 |
| 3.0×40 | 860 | 0.00908 | 94000 | 1008 | 0.00925 | 93000 | 984 | 0.00867 | 99000 | 948 |
| 3.0×50 | 1060 | 0.00727 | 145000 | 1260 | 0.0074 | 140000 | 1230 | 0.00693 | 152000 | 1185 |
| 3.5×25 | 570 | 0.01246 | 45000 | 735 | 0.01269 | 45000 | 717.5 | 0.01189 | 47900 | 691.3 |
| 3.5×30 | 670 | 0.01038 | 64500 | 882 | 0.01057 | 63000 | 861 | 0.0099 | 67600 | 829.5 |
| 3.5×35 | 770 | 0.00889 | 86000 | 1029 | 0.00906 | 85000 | 1004 | 0.00849 | 90000 | 976.8 |
| 3.5×40 | 870 | 0.00779 | 110000 | 1176 | 0.00793 | 109000 | 1148 | 0.00743 | 117000 | 1106 |
| 3.5×50 | 1070 | 0.00623 | 170000 | 1470 | 0.00634 | 168000 | 1435 | 0.00594 | 180000 | 1383 |